SMALTOSISTEM

Date:  16/06/2009

PEINTURE MONOCOUCHE A SECHAGE RAPIDE     27F2/ SINTAL

SEMI-BRILLANTE

              - Couleurs:    toutes les teintes SMALTOSISTEM

Peinture finition alkyde à séchage rapide, semi-brillante, présentant une bonne rapidité de

séchage et une élasticité et une résistance à l'extérieur excellentes. Indiquée pour le vernissage

des machines agricoles, châssis, ponts roulants et équipements industriels.

## SUPPORTS

Acier sablé, acier dégraissé.

## PREPARATION

DILUTION:

_ 20 – 25% avec diluants nitro 9095/, ou 9096/, ou 9097/ ou

avec le diluant synthétique 9037/

N.B.: Il est possible de catalyser le produit avec le T530/0699 à raison d'un pourcentage

de 5 - 10%; dans ce cas-ci, diluer avec un diluant nitro ou polyuréthane 9051/.

TEMPS DE GEL: si le produit est catalysé

_ 8 heures.

## METHODE D'APPLICATION

_ Pistolet: pistolet à godet, airmix, mixte-air, bidon sous pression

_ Au pinceau (diluer le produit avec diluant synthétique 9037/)

_ Pour le vernissage à immersion diluer le produit avec le diluant synthétique 9037/

Epaisseur conseillée 35 – 40 microns secs

Date:  16/06/2009

## SECHAGE		(METHODE ALCEA  -  ME 81)

### AIR :

Hors poussière 10 minutes

Sec au toucher 2 – 3 heures

Sec en profondeur 18 heures

## RECOUVREMENT

Il est possible de revernir avec le même produit:

_ après 30 – 60 minutes et dans les 2 heures en diluant avec des diluants nitro;

_ après 6 jours si le produit est dilué avec un diluant synthétique 9037/;

_ après 24 heures si le produit est catalysé avec T530/0699.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  *

|  | VALEUR | UNITE | Alcea Method |
| --- | --- | --- | --- |
| Densité | 1.190 – 1.403 | kg/l | ALCEA - ME14 |
| Viscosité Ford. 8/20°C | 18 - 25 " | s | ALCEA - ME 16 |
| Extrait sec en poids | 62,3 – 70% | kg/kg | ALCEA - ME 15 |
| Extrait sec en volume | 35,9 – 42% | l/kg | ALCEA - ME 15 |
| Extrait sec en volume | 48,3 – 51,9 % | l/l | ALCEA - ME 15 |
| Brillant 60 ° | 30 - 45 | // | ALCEA - ME 60 |
| Rendement théor. à 30 µm sec | 01/12/14 | m²/kg | ALCEA - ME 82 |

## NOTES

La catalyse apporte au film une plus grande dureté superficielle et en profondeur, une

meilleure résistance à l'extérieur, aux gouttes d'eau et aux carburants; elle permet en outre

d'emballer les produits finis après les 48 heures.

Pour ne pas avoir de problèmes de décollement durant le revernissage, il est conseillé de

respecter les délais et les instructions fournis dans le paragraphe correspondant.

## STOCKAGE

Attention: le produit doit être stocké dans ses récipients originaux, à l'abri des sources de chaleur, à une température comprise entre +5°C et +35°C

=  .  =   .   =  .  =

* Les valeurs avec une astérisque indiquent un système tinctométrique; elles ont un caractère indicatif et se réfèrent à la réalisation exacte de nos formules.

Les indications de la présente brochure sont le fruit de nombreuses expériences et doivent être considérées comme étant d'excellents indices d'orientation. Toutefois, les modes d'application et les systèmes de travail étant fort variés, nous ne saurions en garantir le succès dans tous les cas.

La présente version mise à jour annule et remplace toutes les éditions précédentes.